SPECYFIKACJA  -

Dotycząca wykonania  systemowej litej  drewnianej podłogi sportowej  powierzchniowo-elastycznej typu 3 zgodnie z normą EN 14904 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  Nr 12 w Rybniku wraz z pracami towarzyszącymi zgodnie ze specyfikacją i zakresem robót.

Powierzchnia sali gimnastycznej – 212,7m

- Absorpcja energii  	≥ 40% < 55%

- Odkształcenia standardowe 	≥1,8 mm < 3,5mm

- Odbicie piłki 	min. 90%

- Współczynnik poślizgu 	≥80≤110

- Obciążenie toczne 	≥1500N

- Odporność na zużycie 	<80mg

- Odporność na uderzenie	≤ 0.5mm

- Odporność na wgłębienie	≤ 0.5mm

- Połysk	≤45%

- Współczynnik odbicia światła	zgodny

- Reakcja na ogień	Cfl – S1

- Emisja formaldehydu	E1

Wymagane certyfikaty dla całego systemu podłogi sportowej:

- Certyfikaty wraz z raportami z badań potwierdzające zgodność podłogi z normą EN 14904:3, a dla punktów I-X wykonane przez jednostki badawcze zrzeszone w ISSS International Association for Sports Surface Sciences – Międzynarodowe Naukowe Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych

- Deklarację właściwości użytkowych producenta

- Raport z badań potwierdzający trudno zapalność systemu tj. minimum klasa Cfl-S1 wg EN 13501:1, raport wykonany przez jednostkę notyfikowaną

- Atest higieniczny

- Certyfikat FIBA I poziom

- Certyfikat IHF dla rozgrywek międzynarodowych

- Pozytywna opinia PZPS

- Karta techniczna warstwy wierzchniej (panela/deski sportowej) potwierdzająca wymagania techniczne

Warstwę wierzchnią systemowej podłogi sportowej stanowi lite drewno liściaste o twardości min. 3,6 w skali Brinell’a grubości min. 21,5mm, długości panela min. 2500mm. Podbudowę dla warstwy wierzchniej podłogi sportowej stanowi elastyczna mata gr. min 10mm oraz folia, jako bariera przeciwwilgociowa. Wymaga się, aby cały system podłogi sportowej pochodził od jednego producenta.

Wysokość posadzki z uwagi na konieczność dopasowania poziomem z sąsiadującymi pomieszczeniami to 31,5-34mm.

Powyższe wymagania nie określają rangi i sposobu przeznaczenia projektowanego pomieszczenia a jedynie mają na celu wyeliminowanie produktów o niskiej jakości.